Supplemental Table 1 Chemical compositions (wt. %) of the base metal and welding impurities.

| Compositions | C | O | Si | P | S | Ca | Mn | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base metal (wt. %)[27] | 0.16 | - | 0.31 | 0.022 | 0.033 | 0.10 | 1.42 | 97.96 |
| Impurities (wt. %) | 7.82 | 21.67 | 6.07 | - | 1.44 | - | 12.68 | 50.32 |